Cahier des Clauses Techniques Particulières

Quai hauteur 18 cm (version allégée)

Bordure d’aide à l’accostage URBABUS

Important : Demander aux soumissionnaires de joindre à leur offre les fiches techniques des produits qu’elles proposent d’utiliser (quelle que soit la marque ou la provenance), vous garantit la conformité aux normes en vigueur (EN 1340), la pérennité de l’ouvrage et le résultat escompté (l’accès de plain-pied).

___________________________________________________________________________

- Descriptif :

Les lacunes horizontales et verticales entre le seuil des portes du véhicule et le nez du point d’arrêt devant être inférieures ou égales à 50 mm, les bordures composant le point d’arrêt hauteur 18 cm hors sol, seront de type URBABUS de Urbamat ou techniquement équivalent. A leur offre, les soumissionnaires joindront les fiches techniques des produits proposés.

- coloris blanc ou noir vernis

- béton monolithique haute résistance

- surface horizontale antidérapante composée de picots en pointe de diamant

- finition surface verticale lissée

- Caractéristiques physique et mécanique :

  - classe de résistance « U »

  - résistance à la flexion supérieure ou égale à 6 MPa

  - résistance à la glissance (SRT) ≥ 60

  - absorption d’eau ≤ 6%

  - gel/dégel avec sel de déneigement ≤ 1KG/M²

- Références et formats :

  - Elément standard : GÔ1.18

  - Format : 33 x 28,5 x 100 cm

  - Elément de raccord de 18 à 14 cm : GÔ7.18 AF et GÔ7.18 BF

  - Format : 33 x 28,5 x 100 cm

- Mise en œuvre :

Sur coffrage en béton dosé à 250 kg / m3 d’une fondation de 50 cm de large, de 15 cm d’épaisseur, joints vides de 3 à 4 mm maximum. Confection d’un épaulement en béton dosé à 250 kg / m3 en arrière de la bordure, au droit de chaque joint.